给队友的内容包模板（第一版）

你可以直接把下面这个模板发给队友，让她每个知识点复制一份填写。

【知识点编号】
K003

【标准问题】
为什么淬火后通常还要回火？

【一句话答案】
淬火后钢中常形成硬而脆的马氏体，并伴随较大的内应力；回火可以降低脆性、释放内应力、改善韧性，使材料获得更好的综合性能。

【涉及术语】
淬火 / Quenching
回火 / Tempering
马氏体 / Martensite
硬度 / Hardness
脆性 / Brittleness
韧性 / Toughness
内应力 / Internal stress

【因果链】
淬火
→ 快速冷却
→ 形成马氏体
→ 硬度提高
→ 脆性增大
→ 内应力增大
→ 回火
→ 释放内应力
→ 降低脆性
→ 改善韧性

【标准答案】
淬火可以使钢形成马氏体，从而显著提高硬度。但马氏体通常硬而脆，且淬火过程中可能产生较大的内应力。如果直接使用，材料容易发生脆性断裂。因此淬火后通常要进行回火，使组织和内应力得到调整，在保留一定硬度的同时降低脆性、提高韧性，获得更好的综合力学性能。

【关键点 checklist】
1. 淬火后形成马氏体
2. 马氏体硬度高
3. 马氏体脆性大
4. 淬火后可能存在内应力
5. 回火可以释放内应力
6. 回火可以降低脆性、提高韧性
7. 回火是为了平衡硬度和韧性

【常见误区】
1. 以为回火是为了继续大幅提高硬度
2. 以为淬火后钢已经性能最好，不需要后续处理
3. 以为回火会让钢完全失去硬度
4. 混淆退火和回火

【选择题】
题目：淬火后通常进行回火的主要目的是什么？
A. 继续显著提高脆性
B. 降低脆性、释放内应力并改善韧性
C. 显著降低钢中的碳含量
D. 使钢全部变成粗大珠光体

正确答案：B

【错误选项诊断】
A：误以为回火会增加脆性
C：误以为普通热处理会显著改变碳含量
D：混淆回火组织调整和慢冷形成珠光体

【苏格拉底问题链】
Q1：淬火后钢中常见的硬而脆组织是什么？
Q2：马氏体虽然硬，但它有什么性能缺点？
Q3：如果材料脆性太大，工程应用中会有什么风险？
Q4：回火是在淬火前还是淬火后进行？
Q5：回火可以改善哪些性能？
Q6：所以为什么淬火后通常还要回火？

【费曼评价 checklist】
学生是否讲到：
1. 淬火后形成马氏体
2. 马氏体硬度高但脆性大
3. 淬火后存在内应力
4. 回火可以释放内应力
5. 回火可以提高韧性
6. 最终目的是获得硬度和韧性的平衡

给队友的填写模板（第二版）

你可以直接发她这个：

【知识点编号】
K003

【中文标准问题】
为什么淬火后通常还要回火？

【英文标准问题】
Why is tempering usually performed after quenching?

【标准答案】
淬火后钢中常形成硬而脆的马氏体，并伴随较大的内应力。如果直接使用，材料容易发生脆性断裂。回火是在淬火后重新加热到较低温度，使组织和内应力得到调整，从而降低脆性、改善韧性，并在硬度和韧性之间取得更好的平衡。

【必须讲到的关键点】
1. 淬火后形成马氏体
2. 马氏体硬度高但脆性大
3. 淬火后可能存在内应力
4. 回火可以释放或降低内应力
5. 回火可以降低脆性、提高韧性
6. 回火是为了改善综合力学性能

【涉及术语】
淬火 / Quenching
回火 / Tempering
马氏体 / Martensite
硬度 / Hardness
脆性 / Brittleness
韧性 / Toughness
内应力 / Internal stress

【常见误区】
1. 以为回火是为了继续显著提高硬度
2. 以为淬火后钢已经性能最好，不需要回火
3. 以为回火会让钢完全失去硬度

【中文检索关键词】
淬火
回火
马氏体
脆性
内应力
韧性

【英文检索关键词】
quenching
tempering
martensite
brittleness
internal stress
toughness

【可能所在章节】
中文教材：钢的热处理；淬火与回火
英文教材：Heat treatment of steels; Quenching and tempering

【备注】
不用找精确页码。

terms.csv如何扩展，按照原有列：

term_id,zh,en,category,definition_zh,definition_en,aliases_zh,aliases_en,search_keywords_zh,search_keywords_en,related_terms,importanceT001,淬火,Quenching,工艺,将钢加热到奥氏体区后快速冷却的热处理工艺,A heat treatment process involving rapid cooling from the austenitic region,快速冷却,quench,淬火|快速冷却|热处理,quenching|rapid cooling|heat treatment,奥氏体|马氏体|硬度,high

给队友一个分类清单：

工艺类 process

淬火 / Quenching
回火 / Tempering
退火 / Annealing
正火 / Normalizing
奥氏体化 / Austenitizing
水冷 / Water quenching
空冷 / Air cooling
炉冷 / Furnace cooling

组织类 phase / microstructure

奥氏体 / Austenite
铁素体 / Ferrite
渗碳体 / Cementite
珠光体 / Pearlite
马氏体 / Martensite
贝氏体 / Bainite
莱氏体 / Ledeburite

机制类 mechanism

扩散 / Diffusion
无扩散相变 / Diffusionless transformation
形核 / Nucleation
长大 / Growth
碳原子扩散 / Carbon diffusion
晶格畸变 / Lattice distortion
位错运动 / Dislocation motion
固溶强化 / Solid solution strengthening
晶粒细化强化 / Grain refinement strengthening

性能类 property

硬度 / Hardness
强度 / Strength
塑性 / Ductility
韧性 / Toughness
脆性 / Brittleness
耐磨性 / Wear resistance
内应力 / Internal stress

图表类 diagram

铁碳相图 / Iron-carbon phase diagram
共析点 / Eutectoid point
共析转变 / Eutectoid transformation
TTT 曲线 / Time-temperature-transformation diagram
CCT 曲线 / Continuous-cooling-transformation diagram
Ms 点 / Martensite start temperature
Mf 点 / Martensite finish temperature

这样很容易扩到 30–50 个术语。

你可以给队友规定：每个术语必须填：

中文名
英文名
类型
一句话定义
相关术语 3–5 个
重要程度 high / medium / low

不要让她自己新增列名。

knowledge_graph.json 怎么扩 3–5 条链

不要让队友直接写完整图谱 JSON。
让她先写“因果链草稿”，你审核后再录入。

推荐先扩这 5 条核心链：

C001 淬火提高硬度
C002 马氏体硬而脆
C003 淬火后为什么要回火
C004 珠光体和马氏体区别
C005 退火降低硬度、提高塑性

每条链让队友按这个格式写：

【chain_id】
C003

【标题】
淬火后为什么要回火

【路径】
淬火
→ 形成马氏体
→ 硬度提高
→ 脆性增大
→ 内应力增大
→ 回火
→ 释放内应力
→ 降低脆性
→ 提高韧性

【一句话总结】
淬火形成硬而脆的马氏体并产生内应力，回火可以释放内应力、降低脆性、改善韧性，从而获得更好的综合性能。

【常见误区】
1. 以为回火是为了继续大幅提高硬度
2. 以为淬火后不需要后续处理
3. 以为回火会完全消除硬度

【推荐下一步】
马氏体
内应力
韧性
回火温度
回火组织

你或技术同学再转换为 knowledge_graph.json 里的：

nodes
edges
chains

一个原则：
图谱里的节点不要重复造。

比如已经有：

phase_martensite

后面所有链都继续引用这个节点，不要再新建：

martensite_1
martensite_node
phase_martensite_new

建议节点命名规范：

process_quenching
process_tempering
process_annealing

phase_austenite
phase_martensite
phase_pearlite
phase_ferrite
phase_cementite

mechanism_diffusion_suppressed
mechanism_dislocation_blocked
mechanism_lattice_distortion

property_high_hardness
property_high_toughness
property_brittleness

建议新增一个 docs/data_schema.md

你们现在最好建一个文档：

docs/data_schema.md

里面写清楚：

terms.csv 每列含义
knowledge_graph.json 每个字段含义
qa_cases.json 每个字段含义
questions.json 每个字段含义
socratic.json 每个字段含义
feynman.json 每个字段含义
ID 命名规则
谁能改字段
谁只能填内容

最重要的一条：

任何人不能随便改字段名。

比如程序已经读：

question_id
next_socratic_id
expected_keywords

队友如果改成：

questionId
socratic_id_next
keywords

前端就会挂。

可以这样跟队友解释

你可以直接跟她说：

我们现在不是为了不用大模型才写 data，而是为了让大模型变成我们自己的材料教学 Agent。
terms.csv 是术语标准，knowledge_graph.json 是材料因果链，questions.json 是错题误区库，socratic.json 是引导路径，feynman.json 是评分标准，qa_cases.json 是测试集。
后面接入大模型后，Agent 会读取这些 data，再生成个性化答疑、诊断、追问和评价。没有这些 data，大模型就是普通聊天；有了这些 data，它才是“材料学习智能体”。

所以现在构建 data 是必要的。
下一步不是停留在 data，而是把 agents/ 层真正接上大模型，并让每个 Agent 都用这些 data 做依据。